**Ablagewaschtisch Modell Renova Nr. 1 Pro**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmittel zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchliche Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin, alt-weiß) antibakteriell gemäß Norm ISO 22196.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen links und/oder rechts, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Frontblende.

Renova Nr. 1 Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: 450 x 290 mm

Tiefe (Becken/Ablage): 480/380 mm

Frontblende: H = 120 mm

Länge Einzelwaschtisch: 550 – 2500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1200 mm

Befestigung: Winkelkonsolen 310 mm,

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Handtuchhalterausschnitt

**Modell: Renova Nr. 1 Pro**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)